附件3
反倾销未漂白牛皮箱纸板海关十位税号申报格式

	商品编号
	商品名称
	商品备注

	48041100.10
	平米重115－360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸
	紧度不小于0.68g/cm3，耐破指数不小于2.6kpa·m2/g，横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g，横向耐折度不小于60次，饱和牛皮纸除外。

	48043100.10
	平米重115－150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸
	紧度不小于0.68g/cm3，耐破指数不小于2.6kpa·m2/g，横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g，横向耐折度不小于60次，饱和牛皮纸除外。

	48044100.10
	150克＜平米重＜225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸
	紧度不小于0.68g/cm3，耐破指数不小于2.6kpa·m2/g，横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g，横向耐折度不小于60次，饱和牛皮纸除外。

	48045100.10
	平米重225－360克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸
	紧度不小于0.68g/cm3，耐破指数不小于2.6kpa·m2/g，横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g，横向耐折度不小于60次，饱和牛皮纸除外。


